شناخت مواد اولیه، دار، ابزار، چله کشی و چله دوانی و مکانیزم فنی بافت (یزد، کرمان و اصفهان)
چکیده:
ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ و مطرح فرش دستباف درجهان است و پیشینه‌ای غنی در این زمینه دارد. حفظ و احیای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله فرش دستباف در گرو پژوهش و فعالیت‌های علمی است. تنوع طرح، نقش، رنگ و مواداولیه و... در فرش دستباف بر گرفته از فرهنگ و سبک زندگی بافندگان آن در هر منطقه از ایران است؛ این مساله باعث شده تا این صنعت با فرهنگ و هنر ایرانیان عجین باشد. در این پژوهش مواداولیه، دار، ابزار، چله‌کشی، چله‌دوانی و مکانیزم فنی بافت استان‌های اصفهان، یـزد و کرمان بررسی شده است. بدین منظور از 150 کارگاه قالی‌بافی (کارگاهی و خانگی) در هر سه استان بازدید به عمل آمد (76 کارگاه استان اصفهان، 31 کارگاه استان یزد و 43 کارگاه استان کرمان). مراحل کار به ترتیب زیر انجام شد: طراحی نحوه اجرای طرح، جمع‌آوری اطلاعات موجود شامل مطالعات کتابخانه‌ای، تنظیم پرسشنامه، پژوهش میدانی در مناطق قالی‌بافی هر استان‌، انتخاب نمونه‌ها، پر کردن پرسشنامه و مصاحبه با بافندگان و تولیدکنندگان فرش دستباف، مستندسازی (عکس و فیلم) از انواع دار، ابزار، چله‌کشی و چله‌دوانی و مکانیزم فنی بافت استان‌های مورد مطالعه، استخراج نتایج، تجزیه و تحلیل، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادها.
نتایج نشان می‌دهد که در هر سه استان سبک بافت به صورت شهری، روستایی و عشایری انجام می‌شود. هر سه استان از نظر جغرافیای بافت، درمنطقه فارسی‌باف کشور قرار دارند، در نتیجه شباهت‌های بسیاری بین آن‌ها وجود دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان استفاده از گره نامتقارن و چله‌دوانی را در بافته‌های شهری نام برد. از نظر ظرافت تولیدات شهری‌باف، استان اصفهان ظریف‌ترین و تولیدات استان یزد درشت‌ترین هستند. همچنین مشاهده شد که ویژگی‌های بافته‌های مناطق مرزی استان‌های همجوار بر یکدیگر تاثیرگذار هستند و سبک بافت، ابزار و اصطلاحات مورد استفاده شباهت زیادی به هم دارند.
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